## Slide 1: 磁悬浮天平重量法高压等温吸附仪（一）
仪器原理与应用部分
分析测试中心
安冬丽
andongli@xmu.edu.cn

## Slide 2
分析测试中心
Adsorption - Typical Applications
Gas Separation Processes
Drying of Gases and Liquids
Cleaning of Air and Water
Energetic Processes for Air Conditioning and Refrigeration
Gas Storage Processes
Adsorbent Characterization

## Slide 3
分析测试中心
Adsorbent Materials & Pore Sizes
 | Poresize / nm
Micropores | ＜ 2
Mesopores | 2 ～ 50
Macropores | > 50
IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry
Typical Adsorbent Materials are Highly Porous Solids with Large Specific Surface Areas: AC, Zeolite, Clay, Silica
Pore Size Classification According IUPAC

## Slide 4
分析测试中心
容量法
（volumetric method）是根据气体容积和压力的关系测量吸附量
（gravimetric method）是根据试样重量的变化测量吸附量
重量法
动态法
吸附等温线的测定方法
静态法
吸附等温线
对于给定的固体-气体体系，在温度一定时，可以认为吸附作用势一定，这时候，吸附量是压力的函数，这个关系叫做吸附等温线。
是研究固体材料表面状态和孔结构不可缺少的工具。

## Slide 5
分析测试中心
Conventional Microbalance Magnetic Suspension Balance

## Slide 6
分析测试中心

## Slide 7
分析测试中心
Equilibrium of Forces
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 8
分析测试中心
This is what we want to know!
Balance Reading
EOS or Measurement
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 9
分析测试中心
https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/

## Slide 10
分析测试中心
Blank Measurement
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 11
分析测试中心
Blank Measurement
Balance Reading in Vacuum (r = 0):
Dm = mSC
Linear Regression of Balance Reading:
Dm = mSC – VSC × r
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 12
分析测试中心
Buoyancy Measurement
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 13
分析测试中心
Buoyancy Measurement
Balance Reading in Vacuum (r = 0):
Dm = mSC + mS
Linear Regression of Balance Reading:
Dm = mSC + mS – (VSC + VS) × r
He气
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 14
分析测试中心
Blank and Buoyancy Measurement Combined
Buoyancy Measurement: (mSC + mS) and (VSC + VS)
- Blank Measurement: mSC and VSC
Difference: mS and VS
=> Sample Density: rS =
mS
VS
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 15
分析测试中心
Treatment of High Pressure Adsorption Data
Assumption
VA = 0
（mSC , VSC 样品桶质量，样品桶体积；mS , VS 样品质量，样品体积；mA , VA 吸附气质量，吸附气体积）

## Slide 16
分析测试中心
High Pressure CH4, N2 and Ar Adsorption Data
T = 298 K, AC Sample

## Slide 17
分析测试中心
控制柜
真空泵与电脑
磁悬浮天平吸附系统
与温度控制装置
磁悬浮天平高压等温吸附仪（RUBOTHERM, ISOSORP-HTGRA)

## Slide 18
分析测试中心
主要技术指标
样品重量：0-20g；
分辨率：0.01mg
压力控制范围：真空-15MPa
温度范围：77 K ~ 473 K
吸附气体：所有气体包括腐蚀性气体（ 如CO2、N2、CO、 H2、O2 、各类烷烃烯烃等）
仪器用途
直接称量样品在吸附/脱附过程中质量的变化；
储氢、储甲烷、空气分离、烷烃烯烃分离等材料的性能研究；
多组分混合气体或者单组分气体的等温吸附/脱附曲线；
吸附动力学曲线，也即吸附量和时间的变化关系，了解吸附脱附过程的机理；
多相催化中催化材料对反应气或中间体的吸附性能评价。

## Slide 19
分析测试中心
THANK YOU！